ISOLIERGLÄSER MIT INTEGRIERTEM ELEKTRISCHEN SONNENSCHUTZ-ROLLO Typ ISO-ROLL 33 (für den vertikalen Einbau / Fassade) – Funktionen: Schließen und öffnen

Oder gleichwertig: Angebotenes Fabrikat: _________________________________

Technische Beschreibung

Isolierglas:	DIN EN	1279-2+3	Glas im Bauwesen - Mehrscheibenisolierglas

DIN EN ISO 	12543-4	Verbund- / Verbundsicherheitsglas

DIN EN	1096-3		Beschichtetes Glas

DIN EN	14201		Widerstand gegen wiederholte Bedienungen

mechanische Lebensdauer – Prüfverfahren

Wärmeschutz:
Die geforderten Wärmedurchgangskoeffizienten (Ug-Werte) der Gläser müssen vom Nachunternehmer nachgewiesen werden

- durch Berechnung unter Einhaltung der EN 673 – oder

- durch amtlich anerkannte Prüfzeugnisse

Sonnenschutz:
Die geforderten Sonnenschutzwerte (g-Werte) müssen vom Nachunternehmer nachgewiesen werden

- durch amtlich anerkannte Prüfzeugnisse – oder

- durch Simulationsrechnungen nach EN 13363-2

Materialqualität:

Zum Einsatz kommen ausschließlich Materialien erster Qualität, die hinsichtlich Verwendungszweck und zu erwartender Belastung ausgewählt sind.

Blend- und Sonnenschutz:

Die geforderten strahlungsphysikalischen Werte sind vom AN durch Prüfzeugnisse anerkannter Institute nachzuweisen.

Integrierte Sonnen- und Blendschutzfolie:

Die im Scheibenzwischenraum (nachfolgend SZR) des Isolierglases hermetisch dicht eingebauten Folienrollos dienen dem Sonnen- und Blendschutz.

Folien-Variante (semitransparent):

Bei möglichst gutem sommerlichen Hitzeschutz soll eine möglichst gute Durchsicht nach außen gegeben sein.

Es wird deshalb der Folientyp 10R/36620 außen silberfarben, raumseitig grau, quergeprägt (Prägeabstand 80mm), gewählt.

Strahlungsphysikalische Eigenschaften und Daten der Folie 10R/36620:

Lichttransmission:			8,5 %

Gesamtenergiedurchlassgrad:	16 %

Strahlenreflexion:			65,1 %

Strahlenabsorption:			26,4 %

(Toleranz +/- 3%)

Beschichtungen auf den Glaspositionen 1 und 2 sind zu vermeiden, da diese die vorliegenden strahlungsphysikalischen Eigenschaften beeinträchtigen und zu erhöhter Wärmeabstrahlung nach innen führen.

Sämtliche im Scheibenzwischenraum des Isolierglases eingebauten Teile müssen für Temperaturen bis 120 °C ausgelegt sein. Die Wärmeschutzbeschichtung darf durch das Verfahren des Folienbehangs nicht beschädigt werden.

Die Folie ist seitlich in U-Profilen zu führen, um in diesem Bereich Lichtdurchtritte zu verhindern. Bei Modellscheiben ist anstelle des U-Profils eine Randemaillierung vorzusehen.

Antrieb:

Der Antrieb des Folienrollos erfolgt durch einen 24V DC Motor. Der Motor befindet sich im hermetisch geschützten Scheibenzwischenraum des Isolierglases. Die Motoren müssen gasverträglich und wartungsfrei sein.

Hinweise zur Steuerung:

Die Abstimmung der Steuerungskomponenten auf das verwendete Produkt ist wesentlich für die Funktionstüchtigkeit des ganzen Systems.

Folgende Leistungen gehören deshalb zum Umfang des AN:

- das Verlegen der Kabel innerhalb der Konstruktion bis zu einer definierten Übergabestelle (Klemmdose im Mauerwerk)

- die Stromübertragung zwischen Blendrahmen und Flügel

- die Steuerungskomponenten wie in den Einzelpositionen beschrieben sowie deren Montage

Eine Inbetriebnahme mit Einweisung und Protokoll der Funktionsprüfung aller Folienrollos durch den AN ist gefordert und als separate Position anzubieten.

Zur Abstimmung mit angrenzenden Gewerken, wie z.B. Elektroprojektanten, Elektro-Fachbetriebe, die die Rohinstallation ausführen, sind die entsprechenden Unterlagen (Technische Hinweise zum Elektroanschluss) bereitzustellen.

Sonstiges:

Die Abdeckung der oberen Motoreneinheit durch eine Emaillierung auf Glasposition 2 sowie Abklebung auf Glasposition 4, ist im Farbton nach Wahl des Architekten auszuführen.

Zusätzliche Anforderungen an die Gläser, wie erhöhter Schallschutz, etc., sind in den Einzelpositionen festzulegen.

Auf Wunsch des Bauherren oder Architekten sind geeignete Referenzobjekte zu benennen, die die Wirksamkeit und Langlebigkeit der Produkte belegen.

Positionstexte:

Pos. 1	2-fach Isolierglas mit innenliegendem Sonnenschutzfolienrollo, gem. technischer Beschreibung, elektrisch betrieben, Glasdicken n. Erfordernis.

Glasaufbau 2-fach Isolierglas:

ESG-H - SZR 33mm - Float mit Wärmeschutzbeschichtung

____Stück     ____x____ mm	 _______€/Stück ______€/Gesamt

Pos. 1a	Alternative zur Vorposition als 3-fach-Isolierglas mit innenliegendem Sonnenschutzfolienrollo (im äußeren SZR), gem. technischer Beschreibung, elektrisch betrieben, Glasdicken n. Erfordernis.

Glasaufbau 3-fach Isolierglas:

ESG-H - SZR 33mm warme Kante – ESG-H – SZR12mm warme Kante- Float mit

Wärmeschutzbeschichtung

____Stück     ____x____ mm	 _______€/Stück ______€/Gesamt

Pos. 2		Netzteile 24V / ____ A  für ____ Stück ISO-Roll

____Stück				_______€/Stück ______€/Gesamt

Pos. 3		Motorsteuereinheit für __________ ISO-Roll

____Stück				_______€/Stück ______€/Gesamt

Mögliche Bezugsquelle:

GLASTEC Rosenheim

Rosenheimer Glastechnik GmbH

Ing.-Anton-Kathrein-Straße 10

D-83101 Rohrdorf-Thansau

info@glastec.com   -   www.glastec.com

Tel.:	+49 (0)8031 / 941 48 31

Fax :	+49 (0)8031 / 941 48 48